По физико-химическим свойствам поставляемое масло поглотительное должно соответствовать показателям приведённых в таблице.

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА |
| 1 | Объёмная доля воды,%, не более | 0,5 |
| 2 | Отгон в пределах (230-300) 0С,не менее | 90 |
| 3 | Массовая доля фенолов,%, не более | 0,8 |
| 4 | Массовая доля нафталина (в пересчёте на безводный продукт),%, не более | 13 |
| 5 | Отсутствие осадка при температуре, 0С | 15 |
| 6 | ∑α-нафталин,β-нафталин, %, не менее | 20 |